# CEISO – HORIZONTAAL PROFIEL 50CM

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium profielen en hoekstukken voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium horizontale profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: HORIZONTAAL PROFIEL 50CM

hoogte: 55 mm

lengte: 500 mm

wanddikte: 1,50 mm

gewicht: ca. 273 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De profielen worden gemeten per st.

De prijs omvat:

aluminium horizontale profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – HORIZONTALE BINNENHOEK

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium profielen en hoekstukken voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium binnenhoeken

gelaste verbindingsplaatjes

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: HORIZONTALE BINNENHOEK

gelaste binnenhoek: 140 × 140 mm

hoek: 90°

hoogte: 55 mm

wanddikte: 1,50 mm

gewicht: ca. 177 g/st

gelaste verbindingsplaatjes: 50 mm - dikte 1,5 mm

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De profielen worden gemeten per st.

De prijs omvat:

aluminium binnenhoeken

gelaste verbindingsplaatjes

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – HORIZONTALE BUITENHOEK

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium profielen en hoekstukken voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium buitenhoeken

gelaste verbindingsplaatjes

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: HORIZONTALE BUITENHOEK

gelaste buitenhoek: 140 × 140 mm

hoek: 90°

hoogte: 55 mm

wanddikte: 1,50 mm

gewicht: ca. 196 g/st

gelaste verbindingsplaatjes: 50 mm - dikte 1,5 mm

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De profielen worden gemeten per st.

De prijs omvat:

aluminium buitenhoeken

gelaste verbindingsplaatjes

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium profielen en hoekstukken voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium verticale hoekprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS/RECHTS

hoogte muurprofiel en verticaal profiel: 55 mm

lengte binnenkant verticaal profiel: 300 mm

lengte binnenkant muurprofiel: 100 mm

wanddikte: 1,50 mm

hoek: 91°

gewicht: ca. 404 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De profielen worden gemeten per st.

De prijs omvat:

aluminium verticale hoekprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st